## Slide 1
完全結晶 ルチルTiO2 + 2H ：DFT計算（HSE）
E0= -2615.7950 eV
Ti3+
Ti3+
Ti3+
Ti3+
H+ (1)
E0= -2619.2233 eV
H+ (2)
[MHz] | Axx | Ayy | Azz
H+ (1) | 0.027 | 0.014 | -0.156
H+ (2) | 0.125 | 0.055 | -0.131
（１） １つの O に２つのHが結合
O
（２） ２つOH結合（H+）
[MHz] | Axx | Ayy | Azz
H+ (1) | -0.012 | 0.010 | -0.030
H+ (2) | -0.031 | -0.001 | -0.056
H+ (1)
H+ (2)
O
H-H間距離：1.61119 [Å]
H-H間距離：3.32071 [Å]
Notes: 酸素欠陥がある場合もmSR実験と比較したいのですが、
TiO2はベルヌーイ法により作成→大量に水素を含む可能性大なので、
複数のHを入れた計算を行いました。
最安定状態として（１）、準安定状態として（２）の構造も取ります

## Slide 2
完全結晶 ルチルTiO2 + 2H ：DFT計算（HSE）
E0= -2617.0251 eV
H-H間距離：0.96369 [Å]
[MHz] | Axx | Ayy | Azz
H+ | -0.405 | 0.193 | -0.428
H0 | 4.159 | 3.836 | 4.196
H+
H0
（３） １つOH結合（H+）の近くにH0がある
O
３つの準安定状態
計算では（２）が一番エネルギーが低い
酸素欠陥ありと違って、H− が出来ない。
Notes: 酸素欠陥がある場合もmSR実験と比較したいのですが、
TiO2はベルヌーイ法により作成→大量に水素を含む可能性大なので、
複数のHを入れた計算を行いました。
最安定状態として（１）、準安定状態として（２）の構造も取ります

## Slide 3
完全結晶 ルチルTiO2 + VO + 2H ：DFT計算（HSE）
E0= -2606.7335 eV
Ti3+
Ti3+
Ti3+
Ti3+
H−
H+
H0 (1)
（１） １つはVO中（H−）、１つはOH結合（H+）
（２） ２つのHがab平面上（VO付近）
H-H間距離：0. 72661 [Å]
E0= -2605.5500 eV
[MHz] | Axx | Ayy | Azz
H− | 2.045 | -1.510 | 2.551
H+ | -0.504 | -0.095 | 0.608
H0 (2)
[MHz] | Axx | Ayy | Azz
H (1) | -8.314 | -6.655 | -15.306
H (2) | 5.987 | 3.570 | -6.080
H-H間距離：2.27141 [Å]
H2
Notes: 酸素欠陥がある場合もmSR実験と比較したいのですが、
TiO2はベルヌーイ法により作成→大量に水素を含む可能性大なので、
複数のHを入れた計算を行いました。
最安定状態として（１）、準安定状態として（２）の構造も取ります

## Slide 4
完全結晶 ルチルTiO2 + VO + 2H ：DFT計算（HSE）
（３） １つはVO中、１つはC軸方向のすぐ上
E0= -2605.8566 eV
Ti3+
Ti3+
H-H間距離：0. 75059 [Å]
[MHz] | Axx | Ayy | Azz
H (1) | -8.834 | -7.119 | -18.821
H (2) | -8.159 | 7.304 | 10.362
H0 (1)
H0 (2)
３つの準安定状態
計算では（１）が一番エネルギーが低い
H2
VO + 2H
空間があって、2個のHがあると、
２つのHが孤立した H2 like になる可能性がある。
mSR実験では、（３）が観測されている？
Notes: 酸素欠陥がある場合もmSR実験と比較したいのですが、
TiO2はベルヌーイ法により作成→大量に水素を含む可能性大なので、
複数のHを入れた計算を行いました。
最安定状態として（１）、準安定状態として（２）の構造も取ります

## Slide 5
HSEの計算（VO+2H）
（１） １つはVO中、１つはOH結合：最安定
（３） １つはVO中、１つはC軸方向のすぐ上：準安定
H-H間距離：0. 75059 [Å]
E0= -2606.7335 eV
E0= -2605.8566 eV
H-H間距離：2.27 [Å]
ingap stete がない
ingap stete がある
Fermi energy : 5.30 eV
Fermi energy : 5.80 eV

## Slide 6
GGA+U（U=10eV） の計算（VO+2H）
（１） １つはVO中（H−）、１つはOH結合（H+）：最安定
H(1)
H(2)

## Slide 7
GGA+U（U=10eV） の計算（VO+2H）
（２） １つはVO中、１つはC軸方向のすぐ上：準安定
H(1)
H(2)
水素由来（H(2)）のingap state ができる